BAC S 2016 Pondichéry Spécialité				Correction © http://labolycee.org

EXERCICE III – RÉPARATION DES BÉTONS CARBONATÉS (5 points)

Une première lecture du sujet laisse perplexe. On a le sentiment de n’avoir rien compris. C’est normal, ne pas s’inquiéter : c’est une résolution de problème. Les questions préalables vont permettre de s’approprier le problème. Il est important de les recopier pour bien les saisir.

Questions préalables :

1. « Expliquer comment savoir si un morceau de béton est carbonaté ».

Si un morceau de béton est carbonaté alors son pH diminue passant de 12-14 à 8-9.

En réalisant un test diagnostic à la phénolphtaléine, on peut visualiser si la baisse de pH a eu lieu ou non. Si le béton traité à la phénolphtaléine est incolore alors son pH est inférieur à 8 et on en déduit qu’il est carbonaté.

2. Montrer que la réfection de 1 m2 de façade de la Cité Radieuse consiste à réalcaliniser environ 2,5×10–2 m3 de béton.

On utilise le document 3, qui montre que le béton est carbonaté sur une profondeur d’environ p = 2,5 cm = 2,5×10–2 m.

Ce qui pour une surface S de 1 m2 représente un volume V = S.p.

V = 1 × 2,5×10–2 = 2,5×10–2 m3

Problème :

Évaluer la durée nécessaire au traitement par réalcalinisation permettant la régénération de tous les ions hydroxyde perdus lors de la carbonatation d’un parement de béton d’une surface de 1 m2 de la Cité Radieuse de Marseille. Commenter le résultat obtenu.

Afin de réalcaliniser 1 m2 de béton, il faut régénérer tous les ions hydroxyde HO– présents dans le volume V = 2,5×10–2 m3.

Déterminons la quantité de matière initiale d’ions hydroxyde HO– dans ce volume V

Le document 1 nous indique que 1 m3 de béton contient 30 kg d’hydroxyde de calcium Ca(OH)2 de masse molaire M(Ca(HO)2 = 74 g.mol-1

On peut exprimer la quantité de matière de Ca(HO)2 correspondante :

D’après l’équation de la réaction de dissolution : Ca(HO)2(s)  Ca2+(aq) + 2 HO–(aq)

On peut déduire la quantité de matière d’ions hydroxyde

= 8,1×102 mol dans un m3.

Par proportionnalité, dans V =2,5×10–2 m3, on aura  × 2,5×10–2 = 20 mol

On stocke cette valeur en mémoire.

On va maintenant exploiter le document 4, afin de voir comment régénérer 20 mol d’ions HO– par électrolyse.

La réaction cathodique O2 + 2H2O + 4 e– ( 4 HO– montre qu’il faut faire circuler entre la cathode et l’anode 4 mol d’électrons pour former 4 mol d’ions HO–.

Pour former 20 mol d’ions HO–, il faut donc faire circuler 20 mol d’électrons.

On prend la valeur non arrondie pour la quantité de matière.

Soit une charge électrique notée Q20 = 20,27027 × 96 500 = 1,96×106 C. On stocke en mémoire ce résultat intermédiaire.

Or I =  , donc Δt =

La densité de courant J est comprise entre 0,5 et 1 A.m-2.

Pour 1 m2, l’intensité I du courant est comprise entre Imin = 0,5 A et Imax = 1 A.

s

s

On convertit cette durée en jours, sachant qu’un jour comporte 24 h de 3600 s.

23  45 jours

Regard critique sur le résultat :

Le document 4 indique que la durée du traitement est de une à deux semaines, mais il ne précise pas la profondeur du béton traité.

On obtient une durée de traitement beaucoup plus longue puisque d’environ 3 à 6 semaines.

On peut attribuer cette différence à l’ancienneté de ce béton qui date de 1950, on imagine que la profondeur du béton à traiter était plus élevée que la moyenne des rénovations de bétons usuelles.